
Aanleg Geberit FlowFit leidingsysteem

0. Aanleg leidingsysteem
Verbindingswijze:
· Persfitting,  handperstang of elektrische perstang
Algemeen:
· Het leidingsysteem dient te worden geïnstalleerd volgens de voorschriften van de fabrikant, geldende normen en richtlijnen.
Verwerking:
· Buis afsnijden met buissnijder of doorsnijden met buisschaar.
· Bij het monteren van fitting in buis geen vet gebruiken.
Bevestigingswijze:
· Beugelafstand voor verticale en horizontale leidingen bedraagt 1,5 tot 3,3 meter afhankelijk van de toe te passen diameter. Voor leidingen die op een betonnen vloer of in een afwerklaag ingestort worden, geldt een maximale bevestigingsafstand van 80 cm.
· Er dient rekening gehouden te worden met expansie van de leidingen.
Bescherming:
· De leidingen mogen in de betonvloer of afwerkvloer/wanden ingestort/verwerkt worden, mits conform de norm en algemene richtlijnen voorzien van een mantelbuis of isolatie. Er dient rekening gehouden te worden met uitzetting van de leidingen.
· [bookmark: _Hlk132634527][bookmark: _Hlk132634748]De aluminium laag bij de kopse kant van de Geberit ML systeembuizen (de leidingeinden bij de fittingen) moeten worden beschermd tegen corrosieve externe invloeden. Dit kan door het aanbrengen van vulkaniserende tape.

1. Waterleidingsysteem
Fabrikaat: Geberit 
Materiaal: 
· [bookmark: _Hlk132621006]Geberit ML systeembuis, meerlagenbuis PE-RT II, aluminium, PE-RT II
· FlowFit fittingen, PPSU, loodvrij (silicium)brons met een O-ring van EPDM
Afmeting: 16x2.0 \ 20x2.0 \ 25x2.5 \ 32x2.8 \ 40x3.0 \ 50x3.8 \ 63x4.0 \75x4.6
Kleur: grijs
Installatie: volgens voorschriften fabrikant Geberit 
Productgarantie: 10 jaar na oplevering
Hulpstukken:
· [bookmark: _Hlk132790114]Koppelingen
· T-stukken
· Bochten
· Verlopen
· Overgangen
· Muurplaten

2. Toepassing
· Alle inpandige drinkwaterinstallaties (koud en warm tapwater)
· CV / koeling 
· [bookmark: _Hlk132622299]Conform meest recente toepassingsoverzicht Geberit

3. [bookmark: _Hlk132790135]Keurmerk
Geberit FlowFit is voorzien van het KIWA en KOMO keurmerk.
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