B244110.151.f05  BUIGBARE POLYETHEENB., ALUM. TUSSENLAAG

versie: 102.*   datum: 21-03-2014

1  Fabrikaat: Geberit.

2  PushFit #

\waterleidingsysteem. \cv-leidingsysteem.

\koelleidingsysteem. \grijswatersysteem. \.....

3  Uitvoering: #

\met mantelbuis..... \zonder mantelbuis.....

\met isolatie..... \.....

4  #

\.....

5  Materiaal:

6  - binnenlaag: PE-Xb.

7  - tussenlaag: aluminium.

8  - buitenlaag: PE-RT.

9  #

\.....

10  Diameter (mm): #

\16. \20. \25. \.....

11  #

\Isolatie dikte (mm): 6.

12  #

\Lengte (m): 50, op rol. \Lengte (m): 120, op rol.

\Lengte (m): .....

13  #

\Kleur: lichtgrijs.

14  #

\Druk (kPa): 1.000.

15  #

\Temperatuur (°C): 70.

16  #

\.....

17  #

\Hulpstukken:

18  #

\- insteekfittingen:

19  #

\  materiaal: PVDF.

\  materiaal: PVDF, brons.

\  materiaal: PVDF, messing.

OPMERKING: alleen fittingen met draadovergang in

brons en messing.

20  #

\.....

21  #

\- muurplaat.....

22  #

\- Fix adapter.....

23  #

\- Gemini montagebeugel.....

24  #

\.....

25  #

\Toebehoren:

26  #

\- bevestigingsmiddelen.....

27  #

\.....

GEB002  PushFit; PE-aluminium